安康市食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1抽样型号或规格

在企业生产的GB4806.6-2016附录A及相关公告规定的材质范围内的产品中，抽取样品应为同一规格型号、同一批次产品。

如存在多个规格型号可以抽取的，优先按照、以下原则抽取：(1)优先抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较复杂的主导产品；（2）优先抽取S/V(表面积体系比）最大的产品（即相同工艺和形状中容积较小的产品）

1.2抽样方法、抽样基数及数量

在企业成品仓库、产品线末端或流通领域中，随机抽取有产品质量合格检验证明或以其他形式表明合格的一年以内生产的产品。原则上抽样时应从同一批次样品堆的不同部位选取3个或3个以上包装箱（装），分别取出相应的样品数量。随机选取的包装箱可使用随机数表、随机骰子或扑克牌等方法确定。抽查样品基数满足抽样数量即可。同一个企业生产多种产品时，应按产品品种分别抽样，抽样品种最多不超过3个。抽样时避免用手直接接触样品，并用清洁塑料袋密封。

塑料一次性餐饮具：随机抽取3个包装箱，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本50只，共计抽取样本150只。其中100只作为检验样品，50只作为备用样品。每份样品质量应不少于100g且与食品接触面的最小表面积应不小于10dm2。

食品用纸容器类：随机抽取3个包装箱，在选取的3个包装箱中，每箱抽取样本50只，共计抽取样本150只。其中100只作为检验样品，50只作为备用样品。

注：(1)产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；

(2)抽取的三份样品应分别单独封装，二份作为检验样品（微生物检样应注意避免污染），一份作为复检备用样品。复检备用样品保存在承检机构。检验样品和复检备用样品包装内应至少分别放一张所抽样品的产品合格证、产品标签（或使用说明书）。

（3）若最小销售包装不是50只的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于100只，备样不少于50只，避免打开原包装。

2 检验依据

表1 塑料一次性餐饮具产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 漏水性d | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 |
| 4 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 6 | 重金属（以Pb）计 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7-2016 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 10 | 霉菌计数 | GB 4789.15-2016 |

表2  食品用纸容器类：纸袋产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量c | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb）计 | GB 31604.9-2016 |

表3 食品用纸容器类：纸杯产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 |
| 2 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 5 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 6 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| 7 | 总迁移量c | GB 31604.8-2016 |
| 8 | 高锰酸钾消耗量d | GB 31604.2-2016 |
| 9 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 11 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 12 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表4食品用纸容器类：纸餐具（淋膜纸餐具）产品

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）c | GB/T 27589-2011 |
| 2 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油）d | GB/T 27591-2011 |
| 3 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 4 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 5 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2016 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 脱色试验 | GB 31604.7-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 14 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表5   食品用纸容器类：纸餐具（纸浆模塑餐具）产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB 31604.82-2016 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表6食品用纸容器类：纸盒产品

| 序 号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表7 特定食品用纸容器产品

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38-2016 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016  《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》

GB 4806.7-2016  《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.8-2016  《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.8-2016 《食品安全国家标准总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.38-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》

GB 31604.47-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》

GB 31604.48-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》

GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》

GB 4789.15-2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》

GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

GB/T 27590-2011 《纸杯》

GB/T 27589-2011 《纸餐盒》

GB/T 27591-2011 《纸碗》

QB/T 4763-2014  《纸浆模塑餐具》

国家市场监督管理局食品相关产品生产许可实施细则：

（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

（二）食品用纸包装、容器等制品部分

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。