2023年安康市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽样数量：不少于120个。其中检验样品不少于60个，备用样品不少于60个。

2 检验依据

表2塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识要求 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 6 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 8 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2020塑料购物袋

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合××××技术要求，依据《2023年安康市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品未发现不合格。

2.经抽样检验，××项目不符合××××技术要求，依据《2023年安康市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。